Contribution à l’étude de durcissement par précipitation dans l’alliage Al-Cu-Mg

Présenté par

CHAIEB Zoubir

Laboratoire Solutions Solides

Faculté de Physique, USTHB

Résumé :

Il existe environ 310 alliages d’aluminium  différents. Certains alliages possèdent des caractéristiques mécaniques qui répondent aux besoins du domaine aéronautique, comme par exemple les Alliages AlCuMg utilisés dans les  structures des avions et le revêtement de leur fuselage.

Un alliage AlCuMg peut évoluer vers l’équilibre selon la séquence de précipitation suivante :

SSS→zones(GPB) →S  ̋→S ̒(Al2CuMg) →S(Al2CuMg)

Où SSS = solution solide sursaturée, (GPB) = zones Guinier-preston-bagaryetsky, S  ̋ =phase métastable (cohérente avec la matrice), S ̒ = phase métastable (semi-cohérent avec la matrice), S = phase stable d’équilibre (incohérente avec la matrice)

Notre travail consiste en l’étude de l’influence des traitements thermiques sur la précipitation dans l’alliage  Al-2.6%Cu-1%Mg-(Sn) (en poids). Les échantillons élaborés à l’air et refroidis lentement sont homogénéisés à 520°C et soumis à des traitements de revenu à des températures variant de 90 à 200°C. L’alliage contenant de 0.02% Sn (en poids) est traité à deux températures 150et200°C. Les mesures de microdureté ont permis d’établir des isothermes d’ou nous avons déduit l’évolution de la cinétique de précipitation avec l’augmentation de la température.

A partir des isothermes on a déterminé des courbes de cinétique de formation des zones GPB qui nous permettent, de déterminer les temps d’incubation ti de ces zones, et de conclure qu’il y a une accélération de la précipitation.

*Résumé de Mémoire de Magister.

Directeur de Mémoire : KADI HANIFI Professeur à Faculté de Physique, USTHB.