RÉSUMÉ

Un durcissement superficiel d’une fonte FGS 400-15, a été réalisé par un traitement thermochimique de boruration en phase solide à l’aide d’une poudre à base de carbure de bore (B4C), à des températures de 800, 900 et 1000°C pendant 2, 4 et 6 h. Le durcissement consiste à former des borures sur la fonte, lors du traitement thermochimique où les borures formés sont de types : FeB et Fe2B.

Les caractérisations microstructurales ont permis de voir la morphologie de la couche borurée formée à l’interface avec le substrat, d’évaluer l’épaisseur de cette couche et d’identifier la nature des borures qui composent cette couche. Les résultats montrent que  D augmente avec l’augmentation de la température de traitement. L’énergie d’activation du bore a été estimé à 209 KJ/mole pour la fonte FGS 400-15.