Nous avons entrepris, dans ce travail , l'étude de la précipitation dans une solution solide sursaturée Al-Li . Après  élaboration et caractérisation de cette solution solide , des traitements thermiques adéquats sont effectués pour faire  apparaître la phase  métastable ?'(Al3 Li) .L'étude de la cinétique de précipitation de cette phase dans les alliages dilués

AlLi met en évidence une phase de germination rapide en raison de la sursaturation en lacunes obtenues à la trempe , une  phase de croissance obéissant à la loi de Johnson-Mehl-Avrami avec un paramètre de croissance voisin de 2/3  caractéristique d'une précipitation au voisinage des dislocations et une énergie d'activation de 90kJ/mole caractérisant

une diffusion rapide des atomes de lithium comparée à celle du lithium dans une matrice d'aluminium dépourvue de  précipités , et enfin , une phase de coalescence régie par la théorie de LSW , qui nous permet de déterminer le coefficient  de diffusion du lithium dans l'alliage Al7,4at.%Li D=D0 e-Q/RT où D0 = 1,49.10-8 m2 s  et Q = 95,3kJ/mole .