Les céramiques ferroélectriques se subdivisent en deux classes différentes: les

ferroélectriques classiques et les ferroélectriques relaxeurs. Ces derniers constituent une classe

de matériaux possédant des propriétés physiques les rendant intéressantes dans divers

domaines (électronique, électrooptique, photocatalyse…). En outre, ils présentent une forte

valeur de la permittivité diélectrique sur une large gamme de température et une forte

dispersion en fréquence. Ce sont ces caractéristiques qui les distinguent des ferroélectriques

classiques. Ce comportement est particulièrement observé dans les pérovskites complexes de

formulations AA’BO3, ABB’O3 ou AA’BB’O3 où un même site cristallographique (A et/ou B)

est occupé par deux cations de natures différentes.

Par ailleurs, les matériaux ferroélectriques actuellement utilisés sont des céramiques à

base de plomb (A=Pb) qui présentent un inconvénient en raison de la toxicité et de la

volatilité de PbO. Afin de protéger notre environnement, les recherches actuelles sont

orientées vers de nouveaux produits non polluants. A cet effet, les matériaux à base de titanate

de baryum semblent être une alternative intéressante.

Notre travail s’inscrit dans cette perspective où nous avons choisi d’élaborer et de

caractériser de nouvelles compositions sans plomb dérivées de BaTiO3 et de compositions

AB1-yB’yO3, A1-xA’xBO3 et A1-xA’xB1-yB’yO3 (A, A’ = Alcalino-terreux ou terres rares ;

B, B’ = éléments de transition).

Des investigations préliminaires effectuées par diffraction des rayons X par

microscopie électronique à balayage ont permis de contrôler la pureté de nos échantillons, de

déterminer le domaine d’existence des solutions solides et d’optimiser les conditions

d’élaborations de nos matériaux.

L’étude diélectrique a permis d’identifier un comportement ferroélectrique classique

et/ou relaxeur au sein des différents systèmes étudiés. Pour les substitutions homovalentes en

site A ou pour toute composition voisine de BaTiO3 aucun effet relaxeur n’apparaît.

Cependant, ce phénomène se manifeste pour des valeurs élevées dans le cas des substitutions

hétérovalentes en site A et des substitutions homovalentes en site B. En revanche, pour les

substitutions hétérovalentes en site B, quelle que soit la substitution couplée dans les autres

sites (A ou anionique), l’aspect relaxeur s’observe dès les faibles valeurs de x ou y impliquant

que ce comportement est surtout sensible pour ce type de substitution.