Le présent travail  porte sur l’étude et la caractérisation des alliages ternaires Ti-Al-Nb.

Pour mener à bien cette étude, ces alliages ont été élaborés dans un four à arc et caractérisés par les

différentes techniques disponibles au niveau de l’USTHB et du CRND.

Nous nous sommes intéressés à l’analyse thermique différentielle, à la caractérisation microstructurale par

microscopie électronique à balayage (MEB) associé à l’analyse EDX et enfin l’identification des structures

cristallines par diffraction des rayons X (DRX).

L'analyse par  le MEB et l'analyse par DRX confirment l’existence de phases intermétalliques : y-Ti3Al,

a2-TiAl, TiAl3  et  Al6Ti19, et la phase ternaire AlNbTi2.