Les délafossites de formule CuAlO2ont été préparées selon deux modes de synthèse différents ; la méthode

hydrothermale et la méthode sol-gel.

L'analyse par spectroscopie IR et par diffractométrie RX, confirment l'obtention de la structure délafossite.

L'analyse texturale (méthode B.E.T.) montre que les solides sont mésoporeux.

La décomposition de l'isopropanolsous atmosphère neutre, appliquée aux délafossites CuAlO2, montre une

sélectivité importante en acétone. Production liée à la basicité des catalyseurs.

L'hydrogénation du benzaldéhyde pratiquée sur CuAlO2 montre que le catalyseur préparé en mode sol-gel, se

révélé plus actif et plus productif en alcool benzylique.