Les composés à structure en feuillets présentent un grand intérêt de par leur champ très vaste d'utilisation tel que l'intercalation, l'échange ionique, la photocatalyse, l'activité électrochimique…

Au cours de ce travail nous nous sommes principalement intéressés à la synthèse par chimie douce et à la caractérisation d'une série de niobate lamellaire de composition nominale Ax(H3O)1-x Nb3O8.nH2O.

La première partie est consacrée à l'étude des propriétés d'échange cationique    partiel du niobate KNb3O8 en présence d'une solution acide. Une série de composés de formule          K1-xHx Nb3O8 a été synthétisée.

La deuxième partie est centrée sur l'étude des réactions d'échange ionique partiel de l'oxyde protonique H3ONb3O8 obtenu à partir de KNb3O8. Cette étude à permis de mettre      en évidence deux séries de composés :     Kx(H3O)1-x Nb3O8.nH2O

Nax(H3O)1-x Nb3O8.nH2O 0 x 1

Toutes les phases obtenues se présentent sous forme d'une poudre blanche bien cristallisés. Leurs caractérisations ont été menées en combinant plusieurs techniques telles que   la diffraction des rayons X sur poudre, la mesure densité et la thermogravimétrie.

Les diffractogrammes X de ces composés ont été indexés dans une maille orthorhombique par isotypie avec l'oxyde de départ KNb3O8.