Résumé

Notre étude porte sur la caractérisation physico chimique de l’argile de Maghnia puis son utilisation pour l’élimination des ions métalliques Pb2+ et Zn2+, contenus dans les effluents (rejets liquides) de l’unité de production de batteries de l'ENPEC (zone industrielle, Oued Semmar, Alger) et du Laboratoire de l’ONEDD (Ben Aknoun), respectivement, rejetés dans la nature sans aucun traitement.

Les caractéristiques de cette argile (brute et activée) ont été obtenues à l’aide de la diffraction de rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge (IR-FT), la microscopie électronique à balayage (MEB). La diffraction des rayons X, sur poudre et sur la fraction fine, montre que cette argile est composée de montmorillonite, de l’illite et du quartz.  L’observation des micrographes de l’argile brute et activée montre l’existence d’agrégats uniformes de taille constituée d’un mélange entre 4 µm  et 111 µm. la surface spécifique de cette argile naturelle est de 21,26 m2/g.

L’utilisation de cette argile comme adsorbant dans l’élimination des ions Pb2+ et Zn2+ contenus dans les effluents a donné des pourcentages d’élimination des ions Pb2+ et Zn2+  variant entre 90% et 98% pour 40 min, un pH de 5 (cas des ions Pb2+) et un pH de 6 (cas des ions Zn2+).                                                                                                                                                                            Les résultats expérimentaux obtenus au cours d’un essai semi-pilote sur le site de l'ENPEC, environ 80% des ions Pb2+ sont éliminés, montrent que l’argile brute de Maghnia (Algérie) a un très grand potentiel pour l’élimination des ions Pb2+ à partir des rejets liquides (effluents industriels) par adsorption.