Dans le cadre de ce mémoire, nous avons essayé de contribuer à l'étude de la miscibilité de la famille de polymethacrylate PMMA/PBMA par introduction de 8 ou 22 % en moles d'acide acrylique au sein des chaînes de PMMA et 10 ou 26 % en moles de vinyl-4-pyridine au sein des chaînes de PBMA. L'effet de ces copolymérisations sur la miscibilité des systèmes PVC/BMV4P, MMAA/PBMA, MMAA/BMV4P a été ensuite étudié.

Le PVC est un matériau plastique standard. Il est connu pour sa faible stabilité thermique et sa rigidité. Il est compatible avec une large gamme de polymethacrylates et leurs copolymères l58"6()J. Ses mélanges avec ces derniers sont caractérisés par leur transparence, souplesse, bonne résistance aux intempéries et une stabilité thermique relativement importante. L'impact de la modification est fonction de la composition du mélange, du solvant, de la température et de la tacticité des polymères.

Des travaux préalables ont montré que le système PVC/PBMA est miscible en toute proportion. Le système PVC/PMMA est partiellement miscible [3' 7] D'autres études ont montré que la paire PMMA/PBMA est non miscible t61"63!

Dans une première étape, nous avons mené une étude du système PVC/PBMA/PMMA dans le but d'une amélioration de la miscibilité du système PMMA/PBMA par la dilution de ces deux polymethacrylates dans le PVC. Les résultats de notre étude ont montré que les systèmes MMAA-22/BM4VP-26 et PVC/BM4VP-26 sont miscibles. Le système PVC/MMAA-22 est non miscible. Ainsi, le BMV4P-26 a été utilisé comme solvant pour compatibiliser la paire non miscible PVC/MMAA-22.

La miscibilité ou la non miscibilité des systèmes binaires PVC/MMAA, PVC/BMV4P, MMAA/BMV4P et des systèmes ternaires PVC/PBMA/PMMA et PVC/BMV4P/MMAA a été mise en évidence qualitativement par analyse enthalpique différentielle (DSC) et quantitativement par application de l'approche de Kwei et celle de Schneider [64"67]. Les interactions spécifiques à l'origine de la miscibilité ont d'abord été mises en évidence qualitativement puis, quantifiées par la spectroscopie Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) [68"73]