Dans ce travail, nous avons entrepris la croissance et étude des propriétés électriques, optiques et structurales de

couches minces SiC, destiné à la formation de SiC poreux (PSC). La croissance de SiC a été réalisé avec succès à l'aide

de la technique ablation laser dite PLD (Pulsed Laser Deposition) ceci en utilisant un laser excimer KrF de longueur d'onde

248 nm, de fréquence 10 Hz et de durée de pulse 25 ns, le choix de la cible a été opté pour SiC type pressé à chaud

(6H-SiC polygrain). Plusieurs coches SiC d'épaisseur 0.16 cm à 1.6 cm ont été réalisé sur du divers substrats tels que le

quartz et le Silicium (pSi(100), la croissance de SiC a été suivie par une multitude de caractérisation par différentes

techniques; mesure électrique, spectroscopie infrarouge, spectrophotométrie (réflexion-transmission), photoluminescence,

spectroscopie de masse d'ions secondaires (SIMS), diffraction de rayons X (DRX) et morphologique par MEB-EDS ont

permis la détermination de propriétés des couches minces SiC en comparaison avec les propriétés de la cible matériau de

base (6H-SiC). Cette étude a été suivie d'une étude de la formation de couches poreuses SiC (PSC) et sur du massif

(6H-SiC) la cible et su les couches minces élaborées au préalable, ceci en utilisant deux méthodes : une électrochimique

en utilisant une solution HF/éthylène glycol et une chimique à bases de solutions aqueuses à base de HF et de différents

agent oxydant (Na2O2, K2Cr2O7 et K2S2O8). La formation de couches poreuses PSC par la méthode électrochimique à été

réalisée à base de la solution 50 %HF/50 % Ethylène glycol pour une densité de courant 10 mA/cm2 et à différents temps

d'attaque. La caractérisation de ces couches poreuses par MEB a montré la formation de pores d'un diamètre moyen de

30 nm sur profondeur de 1.5 à 2 µm, par ailleurs, une luminescence sélective dans le bleu a été mis en évidence en

comparaison avec l'émission deux bandes bleue et verte centrées à 430 nm et 560 nm respectivement dans le cas du

6H-SiC massif.