RESUME

Le secteur de la construction devrait s’adapter à l'approche du développement durable pour répondre à ce qui est devenu une urgence sociale, la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Le recyclage complet du béton apporte des réponses à ces questions.

L'objectif de cette étude est d'évaluer les performances d'un béton courant composé à partir de granulats recyclés. Des essais physiques et mécaniques de caractérisation ont été effectués sur les agrégats afin de mieux comprendre les effets de l’absorption. Un programme expérimental pour tester le béton frais a été réalisé en ce qui concerne l'ouvrabilité et la tribologie pour différentes substitutions d’agrégats recyclés avec un rapport constant et variable W/L. Des essais de résistance mécanique ont aussi été effectués. Les résultats montrent clairement une densité plus faible pour  ces gravillons recyclés. Le taux de porosité est important, atteignant jusqu’à 17%, de plus que celui du gravier naturel. Les tests mécaniques confirment une faible résistance à l'usure. Avec W/L constant, la diminution de la maniabilité est sensiblement dépendante de la teneur en   pourcentage de recyclé, tandis que la résistance mécanique ne baisse que légèrement. En termes de tribologie, l'interface de rendement de friction (τ) augmente avec la quantité de granulatsrecyclés et la constante visqueuse (η) de 100% recyclé atteint deux fois celle du béton naturel. L’expérienceavec ouvrabilité constante et un rapport W/L variable provoque une réduction des valeurs de la résistance à la compression approchant les 25%. Une troisième formulation dosée avec un superplastifiant, pour une maniabilité et un volume constant de pâte, donne des résultats comparables à celle de l’élément  de référence avec une interface de rendement équivalente ainsi qu’une constante visqueuse légèrement supérieure.

Une étude a été réalisé sur  l’évaluation de la faisabilité d'utiliser des sables de bétons concassés et des fines comme addition minérale dans les matériaux cimentaires. A partir des résultats obtenus, il est possible d’apprécier dans quelle mesure ces fines sont compatibles avec les matrices cimentaires aux états frais et durci.