# Résumé

L’objectif de  ce travail, est d’envisager de valoriser les pédicelles de dattes, déchet issu des unités de transformation et du conditionnement des dattes au Sud, dans le traitement des eaux polluées par les nitrates, le plomb et le cadmium. La quantité des pédicelles à été estimée à 9200 tonnes par an, ce qui représente une masse importante de sous produits agricoles qu’il serait bon de valoriser. L’analyse de la composition chimique des pédicelles de dattes montre leur richesse en matière organique notamment en cellulose et hémicellulose, la présence des nutriments (tels que l’azote, le phosphore) et des minéraux (tels que le calcium, le magnésium et le fer) confirme l’intérêt des pédicelles de dattes dans leur utilisation comme support et substrat pour les bactéries dénitrifiantes. L’analyse spectroscopique infrarouge a permis l’identification des groupements fonctionnels, qui peuvent être impliqués de près dans la fixation des métaux lourds. De plus La présence du potassium, calcium et sodium dans les pédicelles de dattes pourrait favoriser la rétention des métaux lourds en solutions aqueuses par échange d’ions. La première partie de la thèse est consacrée donc à l’étude de la dénitrification biologique des eaux chargées en nitrates, indicateurs potentiels de la pollution des eaux souterraines, en utilisant les pédicelles de dattes comme support et substrat organique pour les bactéries dénitrifiantes. Des cinétiques sont réalisées en premier lieu afin d’optimiser les paramètres influençant la dénitrification biologique (traitement physique et chimique du matériau, concentration initiale en nitrates et en pédicelles de dattes, pH initiale). Une application de la dénitrification biologique hétérotrophe dans les conditions optimales a été effectuée sur des eaux souterraines, prélevées au niveau d’un puits privé à Hraoua.  Nous avons  ensuite mis au point une installation expérimentale, fonctionnant en dynamique, à l’échelle du laboratoire, comportant un lit fixe constitué de pédicelles de dattes. Un suivie de l’évolution du rendement de dénitrification, de la concentration des nitrites et de la matière organique à la sortie des réacteurs est réalisé au cours du temps. Dans ce cas, nous avons étudié l’influence de la vitesse de passage, la hauteur du support et le prétraitement à la soude du support broyé sur le processus de dénitrification. La seconde partie de la thèse porte sur l’utilisation des pédicelles de dattes dans la biosorption des métaux lourds (ions Cd2+ et Pb2+), en solution aqueuse. Nous proposons une nouvelle technique d’activation du déchet brut qui est l’activation biologique, cette méthode nous a permis d’augmenter la capacité de biosorption des pédicelles de dattes. Une caractérisation de l’adsorbant brut et traité  a été réalisée par BET,  fluorescence des rayons X, microscopie électronique et spectroscopie infrarouge. L’étude paramétrique de la biosorption du plomb et du cadmium par les pédicelles de dattes biologiquement traités a permis de mettre en évidence la dépendance de leur capacité des paramètres opératoires (pH, concentration initiale de plomb et de cadmium, vitesse d’agitation, masse du biosorbant, diamètre des particules et température). L’analyse de l’équilibre de biosorption des ions Pb2+ et Cd2+par les pédicelles de dattes biologiquement traités a révélé que les deux modèles de Langmuir et Freundlich décrivent adéquatement la biosorption. L’application des modèles cinétiques basés sur les lois de Fick, nous a permis de montrer que la cinétique de biosorption des deux métaux et d’ordre 2, et de calculer les coefficients de diffusion intraparticulaire. L’analyse thermodynamique montre que la fixation des ions Pb2+ et Cd2+ sur les pédicelles de dattes biologiquement traités est une réaction spontanée (ΔG°<0) et endothermique (ΔH°>0). Les résultats de l’étude du matériau avant et après biosorption proposent un mécanisme mixte faisant intervenir à la fois l’échange d’ions l’adsorption et probablement la complexation. La biosorption dynamique des ions Pb2+ en contact avec les pédicelles de dattes biologiquement modifiés a été traitée. L’incidence des paramètres clé, tels que le débit d’alimentation et la porosité du lit, a été étudiée.

Mots clés : nitrates, nitrites,  dénitrification biologique, cinétique de dénitrification, biosorption, plomb, cadmium, lit fixe.