Les polymères de coordination, également connus sous le nom de "metal-organic coordination networks" (MOCNs) ou "metal-organic frameworks" (MOFs), sont généralement des composés hybrides. Cependant, ce qui les distingue, au plan structural, c'est leur charpente infinie, construite sur des synthons supramoléculaires.

Ce type de systèmes exploite la richesse structurale offerte à la fois par les liaisons de coordination et les liaisons hydrogène. Au-delà de cet aspect, les sites de coordination,  offrent  une variété de propriétés physiques (magnétiques, optiques, électroniques) pouvant s'exprimer au sein d'entités binucléaires, ou à l échelle infinie. Cette particularité fait de la cristallochimie des polymères de coordination, une chimie  très variée suscitant intérêt et débat, et menant à de nombreux matériaux magnétiques, poreux, présentant des propriétés catalytiques.

L'un des thèmes développé au laboratoire est la synthèse et la corrélation structure-propriétés de complexes dicarboxylate. Dans ce cadre, nous nous sommes proposé de synthétiser de nouveaux complexes issus de réactions entre sels de métaux de  transition et/ou d'alcalino-terreux et d'un acide tétra-carboxylique aromatique : l'acide 1,2,4,5-benzène tétra-carboxylique de nom commun acide pyroméllitique.

Deux composés de formules respectives [Ca2(OOC)4-C6H2)(H20)6]n  et  [Sr2{(OOC)2-C6H2-(COOH)2}2(H20)2]n ont été synthétisés et obtenus sous forme monocristalline.

Bien que la structure du premier complexe soit connue depuis 1988, certaines ambiguïtés dans le fichier CIF nous ont incité à reprendre l'étude structurale. En revanche, le second complexe de strontium est inédit et constitue, à notre connaissance, le premier complexe isolé entre l'acide pyromellitique et  Sr.

Ces deux complexes ont été caractérisés par spectrophotométrie IR et ont fait l'objet d'études structurales approfondies par DRX sur monocristal.

Les deux composés cristallisent respectivement dans les symétries triclinique et monoclinique avec pour groupes spatiaux P-1 et P21/n.

Les deux composés ont des structures polymériques 2D :

- [Ca2(OOC)4-C6H2)(H20)6]n est constitué d'entités Ca2O14 discrètes (prismes trigonaux bicappés partageant une arête) reliées par les ligands pyromellitato bis- pentadentate s'étendant dans les directions respectives [100] et [001].

- [Sr2{(OOC)2-C6H2-(COOH)2}2(H20)2]n est constitué de files infinies 1D de polyèdres SrO9/SrO8 partageant une arête se déployant parallèlement à la direction [100].