Résumé

Cette thèse porte sur, l’étude de l’effet de l’addition de Cr, Nb, Ti ou Zr sur la mise en ordre des alliages Fe-Al connus pour leur fragilité à T°Amb. L’analyse microstructurale par MEB, MET et par DRX de ces alliages a révélé la formation de phases de Laves, ainsi qu’une variété riche de carbures présents dans la matrice et aux J.G. L’étude à montré que le Cr améliore la ductilité et la tenue à la corrosion électrochimique, au détriment de la résistance à l’oxydation. Par ailleurs, le Nb et Ti octroient de meilleures P.M  à T°Amb  et aux H.T et favorisent la résistance à l'oxydation et à la corrosion électrochimique contrairement au Zr  qui améliore les P.M, mais il conduit à une diminution de la tenue à l'oxydation et à la corrosion électrochimique, dont l'effet devient plus prononcé lorsque sa teneur atteint 2at.%. 
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