Dans le but de mieux comprendre le comportement des catalyseurs

métalliques supportés en hydrogénation sélective des aldéhydes insaturés, nous

nous sommes proposés d’étudier les systèmes : Rh/support (support = alumine,

zinc-alumine), Co/CeO2, Pt/CeO2, Pt-M/CeO2 (M = Zn, Zr et Co).

Les techniques utilisées pour caractériser nos solides sont : la chimisorption

d’hydrogène (Hc), la réduction en température programmée (TPR), la

déshydrogénation du cyclohexane, la diffraction des rayons –X et la Microscopie

électronique à balayage (MEB).

Nous avons étudié l’effet du rapport atomique Zn/Rh sur la dispersion de la

phase métallique et sur la quantité d’hydrogène consommée par les catalyseurs.

Nous avons également étudié l’effet de l’addition du second métal (Zn, Zr

et Co) ainsi que l’effet de la teneur en cobalt (1, 5 et 10%) sur les propriétés

physico-chimiques.

Les propriétés catalytiques de nos solides ont été suivies en hydrogénation

sélective du crotonaldéhyde (phase gaz) et du citral (phase liquide).

Nos résultats ont montré que la modification de l’alumine par le zinc

apporte des changements dans les propriétés physico-chimiques et les propriétés

catalytiques (activité, sélectivité) en hydrogénation du crotonaldehyde. La

sélectivité est d’autant plus importante que le rapport atomique Zn/Rh est élevé.

La meilleure sélectivité en crotyl alcool peut être expliquée par l’existence de

différentes phases à la surface du catalyseur détectées par diffraction aux rayons X

et par microscopie électronique à balayage. Même effet de Zn est observé en

hydrogénation du citral en phase liquide. Où une sélectivité de 54% en alcools

insaturés (Nérol +géraniol) est obtenue avec le rapport Zn/Rh de 5.

Pour les catalyseurs à base de platine, La conversion totale en citral est

inférieure sur le catalyseur monométallique et la meilleure sélectivité en alcools

insaturés est notée sur le catalyseur modifié par Zn. Les résultats peuvent être

expliqués par la formation d’alliage PtZn qui est confirmé par déshydrogénation

du cyclohexane.