Les proprietes catalytiques des perovskites de formule Ca1-xMgx(Ti1-xLix)O3-3xF3x et

Ba1-xSrx(Ti1-xLix)O3-3xF3x avec 0 . x . 0,15 ont ete examinees dans la reaction de

decomposition de l?fisopropanol et dans l?fhydrogenation du benzaldehyde.

Les solides ont ete caracterises par spectroscopie IR, diffraction des RX et leur surface

specifique a ete determinee par la methode BET.

L'etude de la reactivite des perovskites Ca1-xMgx(Ti1-xLix)O3-3xF3x et Ba1-xSrx(Ti1-

xLix)O3-3xF3x avec 0 . x . 0,15 dans la reaction de decomposition de l'isopropanol a montre

que ce sont des solides qui presentent une activite catalytique stable au cours du temps. Les

comportements catalytique et acido-basique de ces deux systemes sont totalement differents.

Ainsi, l'evolution de l'activite catalytique des perovskites suit celle de factivite

deshydrogenante dans le cas de Ca1-xMgx(Ti1-xLix)O3-3xF3x et cette derniere est d'autant plus

importante que x tend vers 0. Alors que dans le cas de Ba1-xSx(Ti1-xLix)O3-3xF3x, la variation

de l'activite catalytique suit celle de l?factivite deshydratante et cette derniere est d'autant plus

importante que x tend vers 0,15.

Dans la reaction d'hydrogenation du benzaldehyde, l'etude a montre qu'a des

temperatures de reaction inferieures a 350‹C, CaTiO3 est actif alors que BaTiO3 et SrTiO3 ne

le sont pas. Mais a haute temperature de reaction (350 ‹C) les trois solides presentent une

activite catalytique tres similaire avec 4-6% de conversion et l'activite hydrogenante ne se

manifeste qu'en presence de CaTiO3 et BaTiO3.

De meme Ca1-xMgx(Ti1-xLix)O3-3xF3x sont actifs a basse temperature compares a

Ba1-xSrx(Ti1-xLix)O3-3xF3x et presentent une activite hydrogenante. A haute temperature, les 2

systemes sont inactifs, a l'exception de Ba0,85 qui presente une activite catalytique de 7% et qui

conduit uniquement a la formation du benzene.

Le toluene et le benzene ont comme intermediaire les especes benzoates mises en

evidence par spectroscopie IR. La formation du toluene necessite des sites reduits mis en

evidence par la presence de titane metallique observe en diffraction des rayons X.