Résumé

Une argile naturelle algérienne a été utilisée afin de préparer des catalyseurs hétérogènes à base de semi conducteur (Fe2O3 et CuO) pour l’étude d’adsorption et de la photo réduction du Cr(VI) sur ces matériaux. Ces catalyseurs ont fait l'objet d'une caractérisation par différentes techniques à savoir, DRX, IFTR, MEB, EDS et mesure de la surface spécifique par méthode BET. Les conditions optimales sont une de 50 mg/l , une température de 25°C, une dose de 0.1g de catalyseur/100 ml de solution et un pH de 2.Des taux de réduction de l’ordre  de 43% ,82% et 97%  pour l’argile activée avec NaCl, argile/Fe2O3 et argile/CuO respectivement. L’étude cinétique de la photo réduction du Chrome(VI) est du premier ordre rationalisé par le modèle de Langmuir-Hinshelwood
Mots clés : argile, matériaux argileux, les semi conducteurs, catalyseurs hétérogènes, chrome(VI) , adsorption, photo réduction  
