Le présent travail s'inscrit dans une large perspective les métaux de transition et leurs oxydes ; il a pour objet l'étude in situ, au moyen de la diffractométrie des rayons X aux hautes températures, de la phase monoxyde de Titane " TiO " de symétrie cubique type NaCl.

Nous avons mis en évidence cette phase en procédant à la réduction thermique du dioxyde de Titane TiO2 sous vide dynamique dans un four conçu spécialement pour enregistrer des diffractogrammes de poudre directement à chaud : c'est là l'originalité de cette technique expérimentale.

Nous avons engagé le processus de réduction en utilisant deux agents réducteurs : le graphite et le titane métallique.

En présence de graphite, nous avons assisté à une réduction progressive du degré d'oxydation du titane qui passe de l'état Ti+4 à l'état Ti+2 par une succession d'étapes réactionnelles durant lesquelles se sont formés des sous oxydes de Titane qui sont, dans l'ordre chronologique d'apparition :

- les phases de Magnéli TinO2n-1 (n = 4 et 5)

- les variétés a(alpha), b(beta) et g(gamma) du pentaoxyde de trititane Ti3O5

- le sesquioxyde de Titane Ti2O3

En présence de titane métallique comme agent réducteur, nous assistons exactement à la même succession, mais cette fois-ci, la réduction s'est révélée beaucoup plus ménagée dans la mesure où les phases de Magnéli étaient, et de loin, beaucoup nombreuses (4  n 10) d'une part, et d'autre part l'ultime phase obtenue est du monoxyde de titane TiO (x = 0)

Nous avons accordé une attention très particulière à cette phase monoxyde de titane " TiO " qui cristallise dans le système cubique type NaCl.

Nous avons alors calculé les valeurs de son paramètre cristallin à différentes températures et en avons affiné la précision par la méthode des moindres carrés.

L'évolution thermique du volume de la maille de cette phase monoxyde, nous a amené, naturellement, à discuter de l'évolution de sa composition en fonction des conditions de son obtention.

Le présent travail s'inscrit dans une large perspective de recherche sur les métaux de transition et leurs oxydes ; il a pour objet l'étude in situ, au moyen de la diffractométrie des rayons X aux hautes températures, de la phase monoxyde de Titane " TiO " de symétrie cubique type NaCl.

Nous avons mis en évidence cette phase en procédant à la réduction thermique du dioxyde de Titane TiO2 sous vide dynamique dans un four conçu spécialement pour enregistrer des diffractogrammes de poudre directement à chaud : c'est là l'originalité de cette technique expérimentale.

Nous avons engagé le processus de réduction en utilisant deux agents réducteurs : le graphite et le titane métallique.

En présence de titane métallique comme agent réducteur, nous assistons exactement à la même succession, mais cette fois-ci, la réduction s'est révélée beaucoup plus ménagée dans la mesure où les phases de Magnéli étaient, et de loin, beaucoup nombreuses d'une part, et d'autre part l'ultime phase obtenue est du monoxyde de titane TiO (x = 0)

Nous avons accordé une attention très particulière à cette phase monoxyde de titane " TiO " qui cristallise dans le système cubique.

Nous avons alors calculé les valeurs de son paramètre cristallin à différentes températures et en avons affiné la précision par la méthode des moindres carrés.

L'évolution thermique du volume de la maille de cette phase monoxyde, nous a amené, naturellement, à discuter de l'évolution de sa composition.