Résumé

Le travail présenté dans cette thèse concerne l’étude et l’élaboration des nanofils de silicium par gravure chimique assistée par un métal en une seule étape pour réaliser deux applications : réalisation d’un capteur de gaz CO2 et la photodégradation de la Tartrazine. Pour cela notre travail a consisté dans un premier temps à utiliser deux solutions pour l’élaboration des nanofils de silicium NH4HF2/AgNO3 et HF/AgNO3. Notre effort était surtout orienté vers l’étude de la formation des nanofils par la solution HF/AgNO3. En plus, les nanofils de silicium obtenus par cette solution sont décorés par différentes nanoparticules métalliques telles que : Pt, Pd, Ag, Cu et Au, par la méthode de dépôt chimique (EMD). Dans un second temps, nous avons réalisé 2 applications ; la premières application consiste à réaliser un capteur de gaz pour la détection de CO2, les structures réalisées furent caractérisées électriquement (I-V et I-t) afin de déterminer leurs paramètres  où nous avons obtenu que la structure décorée par Au présente une meilleure performance en terme de réponse et de consommation d’énergie. La 2éme application consiste à étudier la photodégradation d’un polluant organique  « Tartrazine » sous irradiation UV. Cette étude a montré bien que le photocatalyseur de nanofils de silicium décoré par des nanoparticules de cuivre était le plus efficace. L’amélioration de  l’activité photocatalytique de ce photocatalyseur par un traitement dans H2O2  a été bien mise en évidence.