Le gisement de Kieselguhr de TAHALAIT (Sig), en exploitation jusqu’à l’heure

actuelle est situé au sud-est de la ville de Sig (Oust-algérien). Il est encaissé dans un

ensemble stratigraphique quasi horizontal dans lequel on note un rebroussement des couches

en périphérie de la structure.

Le Kieselguhr est une roche sédimentaire formée par l’accumulation de frustules

(coques) de diatomées, qui sont des algues unicellulaires marines ou lacustres. La coque des

diatomées est de composition siliceuse. Par conséquent, plus le Kieselguhr est pur, plus sa

teneur en SiO2 est élevée. Par ailleurs, le carbonate de calcium (CaCO3) est un contaminant

fréquent du Kieselguhr, et en particulier dans les dépôts du massif de Grimez. Ainsi la teneur

en CaO du Kieselguhr constitue une mesure directe de son degré de contamination.

Le niveau à Kieselguhr contient sept couches de cette substance utile. Cependant,

seule la troisième couche (à partir du haut) est présentement exploitée, eu égard à son

épaisseur importante et à sa teneur élevée en SiO2. Cette couche montre une épaisseur

moyenne de 2,1 mètres. Elle peut être subdivisée en deux parties distinctes. La partie massive,

d’une épaisseur moyenne de 1,3 mètre est plus pure (teneur moyenne en CaO : 6, 4%). La

partie litée, d’une épaisseur moyenne de 0,8 mètre, contient de minces interlits de marnes et

possède conséquemment une teneur en chaux plus élevée (teneur moyenne de 9,6 % CaO).

Néanmoins l’étude détaillée dans les trois directions de l’espace a nécessité

l’intégration du Système Informatique Géographiques « SIG » avec réalisation de bases de

données. Ceci nous a permis de réaliser une carte de qualité du gisement de Kieselguhr, avec

toutes les informations géologiques relatives à ce dernier et de délimiter les zones de bonne

qualité commerciale du minerai ; ainsi que la réalisation d’un modèle représentant des

courbes IsoTeneurs des différents éléments chimiques du gisement.