Par le présent travail, nous nous sommes particulièrement intéressés à la réaction de vaporeformage du

méthane (CH4/H2O) en présence des catalyseurs à base de nickel NiO/a-Al2O3. Dans ce cadre, nous avons élaboré et synthétisé deux séries de catalyseurs qui sont :

La série A : constituée des catalyseurs à base de nickel préparés par deux méthodes différentes

(L'imprégnation successive et l'imprégnation classique), dont l'eau est l'agent précipitant.

La série B : constituée des catalyseurs à base de nickel préparés par deux méthodes différentes

(L'imprégnation successive et l'imprégnation classique), en utilisant l'ammoniac comme agent précipitant

L'ensemble de ces solides ont été testés par la réaction CH4/H2O et caractérisé à l'aide de différentes

techniques physico-chimiques tel que : l'analyse chimique, la mesure de surfaces spécifiques via la

méthode BET, la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie infrarouge (FTIR), l'étude de la

morphologie des catalyseurs par microscopie électronique à balayage (MEB) et en dernier lieu avec

l'étude de la réduction en température programmée des catalyseurs (TPR).

Les résultats générés par ces analyses nous ont conduits à observer ce qui suit :

La composition chimique réelle s'est avérée proche des valeurs théoriques fixées au départ pour

les catalyseurs préparés par l'imprégnation simple d'une part, et d'autre part pour les catalyseurs

préparés par l'imprégnation successive ont subits une perte importante en nickel ce qui

s'explique par le nombre d'imprégnation effectué.

l'ensemble des catalyseurs (série A et série B) présentent des surfaces spécifiques et relativement

faibles et inférieures à 1m2/g, par rapport à leurs relation avec le support utilisé (alumine alpha

S = 0.3 m2/g).

L'analyse par spectroscopie infrarouge démontre que les catalyseurs présente la même allure, or

ils ont les même bandes de vibrations, la seule différence relève est l'intensité concernant la

bande 1384 cm-1 correspondante aux vibrations des nitrates résiduels, qui est relative au nombre

de calcination élevé.

L'examen de l'échantillon présenté par la technique de diffraction de rayon X nous a permis

d'identifier la phase NiO et la spinelle.

Par la technique TPR, on relève la température de la réduction du NiO qui est à T=517°C sous

forme d'une phase active du catalyseur, correspond au nickel métallique, alors que la température

de la réduction du spinelle est de 591°C.

Tous ces catalyseurs ont été testés par la réaction de vaporefomage (CH4/H2O) et révèle les observations

suivantes :

qu'aux plus hautes températures, de meilleures conversions en gaz de synthèse sont obtenues

pour nos solides, confirmant ainsi le caractère fortement endothermique de la réaction de

vaporéformage du méthane.

L'ensemble des catalyseurs de la série A et B, s'actifs dès les premières minutes de leur contact

avec le mélange réactionnel, et ce stabilisent au delà de 5h de travail sous mélange réactionnel.

Pour conclure nous avons relevé le constat suivant :

Les catalyseurs préparés dans les deux séries (A, B), bien qu'ils soient très actifs, présentent des

rendements en CO très faibles à hautes températures (< 40%) avec un dépôt de carbone élèves.

élevés.