Résumé :

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’élaboration de couches de nitrures et oxynitrures de silicium et à l’étude de leurs propriétés optique, chimique et structurale afin de les adapter à des dispositifs photovoltaïques.

Le nitrure de silicium (SiNx) est un matériau de grande importance technologique en raison de ses propriétés électroniques, ce qui le rend intéressant pour plusieurs applications. En effet, dans l’industrie photovoltaïque en particulier, le SiNx, sous sa variante amorphe hydrogéné SiNx:H, s’est imposé rapidement puisqu’il peut servir à la fois comme couche antireflet peu coûteuse et également assurer une passivation des défauts électriquement actifs. De plus, la couche SiNx:H contient de l’hydrogène à des concentrations dépendant de la technique et des paramètres de dépôt, qui sert à la passivation des défauts en surface et en volume des substrats de silicium.

Nous avons présenté et discuter les résultats expérimentaux des propriétés optiques et structurales des monocouches SiNx et double couche antireflet (DCAR) SiO2/SiNx obtenues en fonction des traitements thermiques. Nos études ont mis en évidence l’influence de la température de recuit sur l’apparition et la disparition de certaines liaisons. Nous avons soumis nos échantillons à différentes températures de recuit et nous avons procédés à des mesures infrarouge (FTIR) afin de mieux connaître le processus de désorption d’hydrogène et l’apparition de certaines liaisons. Nous avons aussi mesuré l’intensité intégrée des liaisons Si-O dans les couches SiNx (Si3N4). Cette dernière augmente en fonction de la température de recuit, tandis que celle des liaisons Si-N diminue, phénomène dueprobablement à la formation de la liaison Si-O-N. La température de recuit induit une diffusion de l’oxygène dans le nitrure de silicium pour former la fine couche SiOyNx.

L’étude physico-chimique par EDAX, RBS et SIMS pour les échantillons recouverts par une monocouche (SiNx) ou DCAR (SiO2/SiNx) a permis de déterminer la stœchiométriedes couches élaborées. Les profils SIMS ont révélés les distributions des éléments : Si, N, O et H dans les structures réalisées. Ces résultats montrent, qu’après une oxydation thermique du nitrure de silicium, où nous avons observé la formation d’une couche en surface d’oxyde de silicium d’épaisseur de 37 nm, une couche d’interface d’oxynitrure de silicium de l’ordre de 10 nmet une couche profonde de nitrure de silicium avec une épaisseur de 69 nm.

Nous avons par suite étudié les propriétés optiques de nos couches SiNx et DCAR SiO2/SiNx en fonction de la température de recuit. Cette étude, nous a permis de montrer l’effet de la DCAR SiO2/SiNx sur la réflexion ainsi que l’influence du traitement thermique sur les propriétés optiques en générale et sur la réflexion pondérée en particulier. En effet, nous avons enregistré une diminution de Rp= 11.28% pour des DCAR non recuit à Rp= 10.08% pour des DCARrecuit à 1000°C. Par conséquent, nous avons démontré que les propriétés des monocouches ou multicouches sont dépendants du traitement thermique.

Pour la caractérisation des cellules solaires réalisées, nous avons été amenés à utiliser une technique de caractérisation sous éclairement (I-V). Un simulateur solaire a été utilisé pour les mesures de rendement. De la cellule. Dans cette étude, nous avons comparé plusieurs structures de cellules photovoltaïques. Le meilleur rendement obtenu sur une cellule avec une passivation face avant par une couche de nitrure avec un dépôt d’oxyde de silicium (dip-coating) suivi d’une étape de nitruration plasma NH3 pour la réalisation d’une couche d’interface d’oxynitrure de silicium, est de 8.4%.

Dans une nouvelle étude, nous avons pu mettre en évidence la formation des nanocristaux de silicium(nc-Si) inclus dans la matrice amorphe de SiNx par le biais d’un processus de recuit rapide (RTP), destiné pour des applications des cellules solaires de 3ème génération. Nous avons étudié, la taille et la cristallinité denc-Si en fonction de la température du RTP.