Les travaux de recherche présentés dans ce mémoire concernent l'étude de la morphologie
 et des propriétés des mélanges constitués de polystyrène et de polyéthylène haute densité 
qui sont des polymères thermoplastiques de grande diffusion dans l'industrie de
 transformation.
Le polyéthylène et le polystyrène sont immiscibles à l'état fondu. Ceci est du au fait que ces 
deux polymères n'ont pas la même structure chimique. Le PS est un polymère 
thermoplastique de grande consommation à l'échelle mondiale.  Certaines de ses propriétés
 telles que sa rigidité et sa faible résistance au choc limitent son utilisation, malgré ses 
nombreuses applications. Sa combinaison avec le  PEHD, polymère à chaines flexibles, 
améliorerait sa tenue mécanique. 
Dans le cadre de ce travail, nous nous proposons d'améliorer la compatibilité des mélanges 
PEHD/PS, utilisant la nanocharge bentoonite organophile comme agent compatibilisant. A
 cet effet, des nanomatériaux de type PEHD/PS/OBT ont été élaborés par Melt-intercalation
, dont le principe est de mélanger, à l'état fondu, l'argile et les deux polymères.
La morphologie des nanomatériaux obtenus a été examinée  par spectroscopie FTIR, par
 diffraction X et par microscopie électronique à balayage.
L'introduction de 3 % de la bentonite organophile (OBT) au sein des mélanges PEHD/PS, a
 permis d'améliorer leurs propriétés thermiques. Une meilleure stabilité thermique est
 observée dans le cas des mélanges nanostructurés par rapport à leurs homologues non
 chargé. L'apparition d'une seule température de dégradation intermédiaire à celles de 
leurs deux constituants purs pourrait être considérée comme une preuve de la l'amélioration 
de la compatibilité des ces mélanges.
Les résultats des essais de traction, tels que le module de Young (E), la contrainte à la rupture ? et l'allongement ? (%) à la rupture, reflètent également une amélioration des propriétés mécaniques des nanocomposites ternaires.
