Les films de HfNx et de VNx sont deposes sur Si(100) par pulverisation DC-magnetron reactive, en variant le flux d'azote

de 0 a 15 sccm. Differentes techniques d'analyse sont utilisees : la reflectometrie des rayons X en incidence rasante (XRR)

pour la mesure des epaisseurs des films obtenus, les spectroscopies EDS (Energy Dispersion Spectroscopy) et WDS

(Wave Dispersion Spectroscopy) pour determiner la concentration en azote, la diffraction des rayons X (DRX) pour

l'identification des phases obtenues, la microscopie a force atomique (AFM) pour l'analyse de la topographie des films, la

methode des quatre pointes pour mesurer la resistivite electrique, et la reflectometrie optique UV-Vis-IR pour caracteriser

les proprietes optiques. Les resultats obtenus montrent d'une part une cristallisation suivant la phase hexagonale compacte

HfNx et d'autre part, des resistivites electriques variant de 187 a 334 cm, pour les films deposes a 150 C et dont les

concentrations en azote sont situees entre. Pour des concentrations comprises entre(53.013.0 5.182.0Âx, les films

cristallisent suivant la phase HfN1-x d'orientation preferentielle (111) et deviennent plus resistifs. Le film caracterise par la

concentration 1.19, proche de la stoechiometrie ideale, cristallise dans la structure HfN1-x et presente une resistivite

minimale de 70 cm. La structure hexagonale compacte V2N1-x est attribuee aux films de VNx deposes a 150 C, pour des

concentrations en azote ()42.0. Au-dela de la concentration de 0.42, les films de VNx deposes a 150 et 400 C cristallisent

dans la structure cubique a faces centrees-VN1-x suivant la direction (111). Les resistivites des films deposes a 150 C, varie

nt entre 329 et 5305 cm. En revanche, ceux deposes a 400 C sont moins resistifs. En effet, un minimum de 974 cm est

associe au film depose a 8 sccm. Les espacements des ilots et les irregularites observes dans les surfaces des films

s'intensifient a des debits d'azote faibles. Par contre, les surfaces deviennent de plus en plus denses lorsque le flux

d'azote augmente. Les spectres de reflectance des films HfNx et VNx sont caracterises par des maxima de reflectance

superieurs a 50 % dans le domaine IR et des minima situes dans UV-Vis lorsque la composition en azote augmente. Les

parametres optiques sont obtenus a partir des spectres de reflectance a l'aide du modele de Drude.