Cette étude porte sur la caractérisation hydrodynamique de membranes synthétiques asymétriques d'ultrafiltration et sur leur mise en œuvre dans le traitement de solutions aqueuses d'ions métalliques.

La première partie de l'étude porte sur la caractérisation structurale des membranes. La structure asymétrique de différentes membranes a été mise en évidence par microscopie électronique à balayage et la composition en polyéthersulfone des membranes analysées a été confirmée par analyse EDS (Energy Dispersing Spectrometry). L'analyse d'échantillons de membranes, par volumétrie d'adsorption -désorption d'azote, a, par ailleurs, permis de caractériser leurs porosités et de déterminer leurs surfaces spécifiques.

La seconde partie de l'étude porte sur la caractérisation hydrodynamique des membranes. Nous y avons étudié la perméabilité, à l'eau distillée, des membranes mises en œuvre et nous y avons étudié la permsélectivité des membranes vis-à-vis de solutions aqueuses de polymères hydrosolubles, en l'occurrence, le dextran, le poly(éthylène glycol) et le poly(vinyl alcool). Cette partie de l'étude nous a permis de mettre en évidence la corrélation entre la microstructure et la perméabilité au solvant des membranes. Les concentrations de gel des polymères employés ont été déterminées et la grande susceptibilité au colmatage des membranes à base de polysulfone a été vérifiée. Il a en outre été vérifié l'efficacité de la procédure de nettoyage préconisée au moyen de solutions d'hypochlorite de sodium ainsi que l'efficacité des membranes sélectionnées dans cette étude pour la concentration de solutions aqueuses de poly(vinyl alcool).

La troisième partie de l'étude traite de l'adaptation de l'ultrafiltration à la concentration de solutions aqueuses de complexes macromoléculaires d'ions métalliques et à l'efficacité du procédé dans cette application spécifique. Le poly(vinyl alcool) a été employé en tant qu'agent complexant macromoléculaire hydrosoluble pour fractionner des solutions aqueuses de Cu2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Fe3+ et Ag+ par ultrafiltration. Le but de l'étude étant de concentrer ou de séparer les ions cuivriques seuls ou mélangés à l'un des autres ions considérés. Les conditions optimales de flux de perméat et de rétention ont été recherchées en faisant varier les paramètres pression, concentrations relatives des espèces en solution, pH et force ionique du milieu et les techniques de réfractométrie, de viscosimétrie, de spectroscopie UV -Visible et de spectroscopie d'absorption atomique ont été utilisées pour l'analyse des ultrafiltrats. Les résultats obtenus indiquent que l'emploi concerté des membranes mises en œuvre dans la présente étude et du poly(vinyl alcool) en tant que macrocomplexant hydrosoluble permet, au moyen du procédé hybride de complexation -ultrafiltration, de concentrer efficacement les différentes espèces métalliques Cu2+, Co2+, Ni2+, Zn2+ et Fe3+ en solution aqueuse et de séparer efficacement les ions Cu2+ et Ag+.