Dans le cadre de cette thèse, notre objectif était d’étudier la miscibilité et la

complexation de paires de polymères. Pour aborder cette problématique, une étude

préliminaire du copolymère acide PSAMH était nécessaire.

De l’ensemble de ces travaux, plusieurs points importants ont pu être mis en

évidence :

L’augmentation du taux des entités anhydrides ou acides maleïques dans les

copolymères PSAM a pour effet d’augmenter leur température de transition vitreuse et de diminuer leur stabilité thermique, comme reflétée par une diminution de leur température de dégradation ainsi que de leur énergie d’activation apparente telle que calculée par la method de Freeman et Carroll.

La dégradation thermique des PSAMH se produit en deux étapes, la première

correspondant à une élimination de molécules d’eau adsorbées sur les groupements

hydrophiles accompagnée par la formation d’anhydrides cycliques. La seconde étape de dégradation correspondant à une élimination de molécules de CO2 et CO, accompagnée par une scission des chaînes principales. Notons par ailleurs que les températures de degradation de la seconde étape des PSAMH sont identiques à celles de leurs homologues PSAM, non hydrolysés. Ce qui démontre que la formation d’anhydride linéaire n’a pas eu lieu au cours de cette étape, auquel cas ces températures de dégradation auraient étaient supérieures.

La neutralisation totale et partielle du poly (styrène-alt-acide maleique), par des

solutions de NaOH et de KOH, conduit à la formation de liaisons ioniques entre l’anion carboxylate et les cations Na+ et K+, entraînant ainsi l’augmentation de sa stabilité thermique.