L'objectif principal de ce travail est d'étudier et de pouvoir comparer l'influence de traitements de

surface du système acier inoxydable austénitique / titane, réalisés par deux procédés PVD, sur la

corrosion électrochimique.

Parmi les résultats obtenus, on distingue la formation d’une couche de titane continue et homogène sur

la surface de l’acier inoxydable austénitique. Cette couche est plus dense dans le cas des couches

obtenues par évaporation thermique sous vide. Par ailleurs, le traitement de nitruration a conduit à la

formation en surface d’une couche blanche de morphologie typique de la couche de combinaison.

L’influence de la température sur la proportion et la morphologie de la couche de combinaison est

mise en évidence. Une température basse (500°C) provoque la formation d’une couche de

combinaison sous forme de lisière ségrégée aux joints de grains du titane. En revanche, une

température plus élevée (900°C) conduit à la formation d’une couche de combinaison continue sur

toute la surface de l’acier revêtu.

Enfin, la dernière partie de cette étude est consacrée au comportement électrochimique des aciers

revêtus et nitrurés étudiés dans deux milieux électrolytiques différents: NaCl (9g/l) et une solution de

H2SO4 (0,5M) + NaCl (3,5%). Parmi les résultats obtenus, on distingue une amélioration de la

résistance à la corrosion des couches nitrurées. Par ailleurs, les couches synthétisées par évaporation

thermique sous vide sont plus nobles et présentent un meilleur comportement à la corrosion par

rapport à celui des couches réalisées par pulvérisation cathodique.