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Résumé :


Les alliages d’aluminium occupent une place importante dans l’industrie grâce à leurs propriétés physiques. Un alliage Al-Cu-Mg, hors équilibre évolue vers l’équilibre selon la séquence :     

Solution solide sursaturée 




Les zones GPB, cohérentes avec la matrice, constituées  d’un arrangement d’atome de Cuivre, Aluminium et de Magnésium. sont responsables d’un durcissement structural. La phase métastable est  de  structure orthorhombique. Les phases d’équilibre métastable et stable S sont de structures orthorhombiques.    
Dans notre travail nous avons étudié l’influence des traitements thermomécaniques sur la précipitation des zones GPB  dans l’alliage Al-Cu-Mg 
Les échantillons élaborés, puis  homogénéises, sont caractérisés par diffraction des rayons X.
 Les échantillons déformés (laminé) et non déformés (non laminé), sont traités à  différentes températures (Température ambiante ,90°C, 130°C, 160°C ,200°C).Les isothermes de dureté sont établies en  utilisant, la technique de micro dureté Vickers.
Nous avons déterminé les temps d’incubations, les paramètres de croissance n et k et les énergies d’activation au cours de la germination et la croissance des zones GPB.   

                  
  *Résumé de Mémoire de Magister.
Directeur de Mémoire : Mr A.RAHO Maître de conférence à Faculté de Physique, USTHB.




oleObject2.bin

image3.wmf
)

,

(

5

Mg

Cu

Al


oleObject3.bin

image4.wmf
'

S


oleObject4.bin

image1.wmf
S

S

S

GPB

®

®

®

®

'

'

'

0

)

(

a


oleObject1.bin

image2.wmf
"

S


