Faculté de Chimie

Laboratoire de Synthèse Macromoléculaire et Thio-Organique Macromoléculaire

Etude thermodynamique des mélanges de polymères à base

de Poly (Vinyl Phénol) (PVPh)

Résumé

Les travaux entrepris dans le cadre de cette thèse visent l’élaboration de matériaux polymères aux propriétés améliorées à partir de mélanges de polymères à base du poly(vinyl phénol) et à partir du  dopage d’un polymère hydrosoluble le poly(alcool vinylique).

Le premier volet de notre travail a porté sur l’étude thermodynamique et l’étude de la miscibilité  des systèmes poly(vinyl phénol)/ le poly(vinyl méthyle cétone) (PVPh/PVMK), poly(vinyl phénol-co-méthyl méthacrylate) / le poly(vinyl méthyle cétone) (PVPhMMA50/PVMK), poly(vinylphénol-co-méthyl méthacrylate)/ poly(styrène-co-4-vinylpyridine) (PVPhMMA50/PS4VP)  par l’analyse enthalpique différentielle (DSC), l’analyse thermogravimétrique (ATG) la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et la microscopie électronique à balayage (MEB), le copolymère PS4VP à différentes composition en 4-VP ayant préalablement été synthétisé et caractérisé.

L’étude par la DSC a montré que les mélangesPVPh/PVMK et PVPhMMA50/PVMK sont miscibles en toutes proportions. L’obtention des Tg nettement supérieures à celles observées pour les composants purs du mélange indique que ces systèmes sont capables de former des complexes interpolymères.

L’étude des systèmes PVPhMMA50/PS4VP à différentes compositions en 4-VP a montré que les mélanges de composition en 4-vinylpyridine inférieure à 30% sont immiscibles. Ils sont caractérisés par l'apparition de deux Tg. Cependant, au-dessus de cette composition, une seule Tg a été observée. La formation des complexes interpolymères pour les systèmes à base du PS4VP et dont la composition en 4-VP est supérieure à 40% est supposée.

L'analyse FTIR a montré l'existence d'interactions spécifiques préférentielles de type liaison hydrogène entre les groupes hydroxyles /carbonyles, hydroxyle /pyridine qui s’intensifie avec l’augmentation de la fraction du PVPh et 4-VPdans les mélanges.

L’analyse ATG a montré que des systèmes binaires étudiés sont plus stables que les constituants purs.

Le second volet de notre travail a porté sur l’examen de l’effet du dopage du PVA par une série d’ions métalliques. La caractérisation thermique des polymères composites obtenus a montré que le cuivre est le dopant qui génère le plus d’effetsur le comportement thermique du PVA.

33

Soutenue publiquement le 18/12/2007, devant le Jury composé de