Résumé : Les scintillateursinorganiquessont largementemployés comme des matériaux pour la détection des rayonnements nucléaires et qui sont à la base de plusieurs applications telles que : l'imagerie médicale, physique des hautes énergies, l'exploration du pétrole, l'astrophysique.Récemment, les scintillateurs à base de matériaux inorganiques dopés aux ions lanthanidestrivalents (Ln3+ ou TR3+) ont reçuune grande attention de la part de la communauté scientifique. Ces ions peuvent être utilisés comme dopants dans différents matériaux denses à base de La, Sc, Y, Gd, et Lu qui lui offrent différentes sites cristallographiques. Toutefois,la technologie de croissance des cristauxainsi que lecoût de production demeurentun défi pource type de matériaux. Une condition nécessaire pour les phénomènes de scintillation et d’émission de la lumière réside dans le fait que les niveaux d’énergies 4f et 5d doivent être situés dans la bande interdite du matériau.

Dans ces dernières années les matériaux d’oxydes nanocristalline sont devenu très important de point de vue technologique. En effet, une attention particulière aétéconsacrée àl'étude desparticules d'oxyde detaille nanométriquequi peutémettre de la lumièrede façonefficace et contrôlée. L’objectif est d’élucider l’origine des propriétés optiques de ces milieux cristallins dopés et de contribuer ainsi à la compréhension de ce qui détermine, à l’échelle de l’atome, l’efficacité d’une association hôte-dopante des scintillateurs efficaces à l’échelle nanométrique. Pour un développement de ces détecteurs scintillateurs, un défi majeur consiste à contrôler la morphologie et la texture des milieux actifs inorganiques à l’échelle nanoscopique.

Dans ce travail de thèse de doctorat, nous avons synthétisé des poudresd’oxydes nanocristalline de formulations chimiques GdBO3 dopé à l’Eu3+, Ce3+ et Pr3+et Gd2O3 dopé au Pr3+ par la méthode de la chimie douce sol-gel aqueuse, et nous avons étudié leurs propriétés structurelles, optiques et de scintillation.

Les matériaux obtenus ont été caractérisés de point de vue structural, optique et de scintillation, en utilisant les différentes techniques telles que DRX, FTIR, TDA, TG, MEB, RAMAN, Photoluminescence (PL), X-Luminescence.

Afin d’étudier les propriétés de scintillation de GdBO3 dopé à l’Eu3+, Ce3+ et Pr3+ et Gd2O3 dopé au Pr3+, les spectres énergétiques de détection ont été mesurés pour chaque matériau (radio- luminescence). A partir de ces spectres, les propriétés de scintillation, telles que le rendement et le temps de scintillation ont été déterminées. Tous les rendements de scintillation ont été comparées avec la référence Gadox (Gd2O2S:Tb3+ avec un rendement de scintillation d’environ 78000 Photos/Mev)). Le GdBO3 dopé à l’Eu3+ présente un rendement de scintillation intéressant par rapport à ce qui a été publié pour Le LuBO3:Eu3+[M. Balcerzyk, Z. Gontarz, M. Moszynski et M. Kapusta, J. Lum., 2000, 87-89, 963-966.], malgré son état structurel biphasé (calcite et vaterite).  Le rendement de scintillation de GdBO3 dopé au Ce3+ a été optimisé par rapport à ce qui a été publiée dans la thèse de Cristelle Mansuy [Mansuy Christelle, thèse de doctorat, université de Blaise Pascal ICCF 2004], et le travail de P. Dorenbos et al [P. Dorenbos, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment, 443:364-374, 2000].Dans le cas des couches minces, nous n’avons pas pu maitriser la structure cristalline des couches minces de GdBO3 dopé à l’Eu3+, Ce3+ et Pr3+, par contre, nous sommes arrivés à déposer des couches luminescentes de GdBO3 dopé à l’Eu3+. Un travail reste à faire comme perspective sur les résultats obtenus dans ce travail de thèse pour le développement de ces matériaux d’une manière contrôlée et reproductible sous forme de couches minces scintillantes.