Résumé:

Dans le cadre de la gestion, recyclage et valorisation des déchets notre étude concernera la récupération d’éléments comme le néodyme et praséodymium à partir de super-aimant Nd-Fe-B et de l’or à partir des connecteurs électroniques. Dans la première partie le schéma comporte une fragilisation, une dissolution dans une solution acide et une récupération par précipitation  qui sera suivi d’une purification du néodyme et praséodyme. Une modélisation par  un plan d'expérience a été réalisée. L'identification des pics les plus intenses dans le spectre de diffraction des rayons X montre la présence d'un composé unique hydratée de formule chimique Nd2(C2O4)3.10H2O. Sa pureté est évaluée par analyse par activation neutronique. Ensuite, la décomposition thermique transforme cette poudre en oxyde de néodyme. Après la réduction, on obtient le néodyme pur. Dans la deuxième partie nous avons analysé les PCB par FTIR, MEB/EDS et par activation neutronique. Dans le cas des granules de PCB,  0,315% d'or et 19% de cuivre pourrait être lessivé dans des conditions optimales.