Dans le cadre de notre travail, qui concerne l’étude de facteurs influençant

la réaction de réduction de l’indane-1,3-dione, nous nous sommes intéressés à

deux agents réducteurs appartenant à la famille des hydrures de bore. Il s’agit

essentiellement du borohydrure de sodium et du cyanoborohydrure de sodium

que nous avons utilisé dans la réduction des groupements carbonyles de cette

dicétone indanique qu’est l’indane-1,3-dione.

Cette réduction a conduit à l’indane-1,3-diol sous deux formes isomères,

le cis indane-1,3-diol et le trans indane-1,3-diol dont l’isomère cis est

majoritaire. De part la présence des deux fonctions hydroxyles, ces diols

constituent des monomères bifonctionnels susceptibles de réagir dans les

réactions de polycondensation et seront donc utilisés dans la synthèse des

polymères, tels que les polyesters.

Ce manuscrit, qui rapporte ce travail, commence par une étude

bibliographique concernant la réduction des groupements carbonyles et en

particulier celles des cétones en présence des hydrures de bore NaBH4 et

Introduction générale NaBH3CN, ensuite, sont exposées sommairement les différentes techniques de

polycondensation utilisées dans la synthèse des polyesters.

Le deuxième chapitre comporte notre étude des paramètres influençant la

synthèse de l’indane-1,3-diol par réduction de l’indane-1,3-dione en présence

des hydrures de bore NaBH4 ou NaBH3CN, tels que : la température, la nature

du solvant et les catalyseurs ; notamment du point de vue rendement global de la

réaction et stéréochimie des diols obtenus.

Le troisième chapitre présente une application de ce monomère diol dans

le domaine de la synthèse de polyesters. Seule la polymérisation de l’isomère

cis indane-1,3-diol avec le chlorure de l’acide isophtalique a été faite par

polycondensation en solution.