Résumé de résumé:
L’alliage Al-Ag est le siège de la précipitation de phase métastable 
Une solution solide sursaturée Al-Ag évolue vers l-équilibre en passant par une succession de phase métastable selon la séquence :

α* → α + zones GP → α + phase métastable γ’ → α +phase d’équilibre γ
Les zones GP, formées d’amas d’argent, sont homogènes (η) au dessous de 175°C et possèdent un noyau appauvri en argent et une couche extérieure d’argent pratiquement pur (ε) au dessus de 175°C . La phase métastable γ’, de composition Ag2Al et de structure cristallographique hexagonale, apparaît sous forme de plaquettes cohérentes ou semi cohérentes sur les plans {111} de la matrice. La phase d’équilibre stable γ, de composition Ag2Al et de structure hexagonale, est incohérente avec la matrice.
Cette transformation régie par la diffusion, peut être accélérer par des traitements thermomécaniques.
La précipitation des différentes phases a été mise en évidence  pour des mesures de microdureté.

Des isothermes de dureté, établies à différentes températures, ont été déduites  les cinétiques de précipitations de chacune des phases précipitées.
La déformation plastique ralentir la précipitation des zones GP est accéléré la précipitation de la phase métastable γ’
