Résumé

Ce travail de recherche s’intéresse à l’étude de l’effet de voie de synthèse sur les propriétés

physicochimiques, les oxydes de Zircone simples et dopés par les métaux de terres rares

(yttrium, lanthane) ont été synthétisés par trois voies de synthèse (méthode hydrothermale,

procédé sol-gel, voie Co-pécipitation), la DRX sur poudre montre que tous les oxydes

cristallisent dans un système cubique à face centrée de type fluorite (fluorine), et la limite de

la solubilité de Y3+ dans la structure hôte de ZrO2 dans le cas de la méthode hydrothermale est

plus faible (< 20% mol) par rapport au procédé sol-gel (> 20% mol), l’étude de comportement

thermique (TG/ATD) indique que l’oxyde synthétisé par voie sol-gel est formé à 500°C et

reste thermiquement stable jusqu’à 1000°C par rapport à ceux synthétisés par les méthodes

hydrothermale et Co-pécipitation qui sont réduits de Zr4+ à Zr3+ au dessous de 1000°C,

l’analyse microstructurale (MEB) révèle que les oxyde issus de synthèse sol-gel ont une

microstructure poreuse ce qui laisse leurs surface spécifique plus grande par rapport à celles

de la méthode hydrothermale qui ont une microstructure dense, le test catalytique montre que

Zr0.8La0.2O2 synthétisé par le procédé sol-gel est le plus actif avec une conversion de 6.5% de

cyclohexane.

Mots clés : ZrO2 / méthode hydrothermale / DRX / propriétés physico-chimiques / MEB