INFLUENCE DU CALIBRE DES CLASSES GRANULAIRE SUR LES PERFORMENCES MECANIQUES DES ENROBES BITUMINEUX

Résumé

L’objectif de la présente étude est de déterminer l’influence du calibre des classes granulaires  sur les propriétés physiques et mécaniques du bitume et des béton bitumineux.

L’étude a montré que :

- La modification du bitume avec du caoutchouc naturel (NR) améliore ses caractéristiques physiques et mécaniques (pénétrabilité, TBA, ductilité).

- L'utilisation des granulaires serrées améliore les caractéristiques mécaniques des bétons bitumineux  et cela se traduit par

- Une augmentation de la stabilité

- Une diminution du fluage Marshall

- Une augmentation de la compacité

- La modification des bitumes améliore le comportement des enrobés bitumineux. Cette amélioration se traduit par :

- Une augmentation de la stabilité, la compacité, et le quotient Marshall,

- Une diminution du fluage Marshall,

- Une augmentation de la résistance aux déformations de fluage,

- Une atténuation de la déformation initiale de l’enrobé bitumineux.

Mots Clés : granulats, classes granulaires, Bitume, Poudrette de caoutchouc, Caoutchouc naturel NR, Enrobés bitumineux, Marshall.

Abstract

The objective of this work is to determine the influence of the modification of the bitumen with the rubber fine powder on the one hand on the physical properties, chemical and mechanics of the bitumen and the bituminous mix and on the other hand on rheological behaviour with the static creep of the bitumen binders.

The study shows that :

- The modification of the bitumen with Natural Rubber (NR) improves its physical and mechanical characteristics (penetrability, TBA, ductility, thermal susceptibility, etc).  The modification of the bitumens improves the behavior of the bitumen binders.  This improvement is translated by :

- An increase in stability, compactness and the Marshall quotient,

- A reduction in Marshall Creep,

- An increase in resistance to the deformations of creep,

- An attenuation of the initial deformation of the bitumen binder.

In addition to the improvement of the characteristics of the  bitumen binders which will be reflected on the durability of the  bituminous structures, the environment by this practice will be  preserved by the valorisation of the industrial waste in particular  the worn tires.

Key Words   Bitumen, rubber Poudrette, Natural rubber NR, bitumen Binders, Marshall, Creep.

الملخص

الهدف المنشود من هذه الدراسة هو تحديد تأثر تعديل الزفت مع مسحوق المطاط على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للزفت والإسفلت من ناحية، ومن ناحية أخرى على السلوك  الريولوجي للتشوه الساكن للإسفلت. 
وتشير الدراسة إلى أن : 
      • تعديل الزفت مع المطاط الطبيعي (NR) يحسن الخصائص الفيزيائية والميكانيكية (الاختراق، TBA، الليونة، وقابلية التمدد الحراري، الخ).. 
      • تعديل الزفت يحسن سلوك الإسفلت وينعكس هذا التحسين على : 
                   ■  زيادة في الاستقرار،ا لرصو معامل مارشال، 
                   ■  انخفاض تميع مارشال، 
                   ■   زيادة مقاومة تشويه التميع، 
                   ■   تخفيض التشوه الأولي للإسفلت.

وبالإضافة إلى تحسين خصائص الإسفلت والتي ستؤثر على متانة الهياكل الإسفلتية، فإن البيئة هي المستفيد الثاني  من إعادة معالجة النفايات الصناعية بما فيها إطارات السيارات المستعملة. 
الكلمات الرئيسية : الزفت، مسحوق المطاط ،المطاط الطبيعي (NR) ، الإسفلت ، مارشال، التميع.