Dans le cadre de ce travail, nous avons synthétisé le polymethacrylate d'ethyle (PEMA), les copolymères du poly(methacrylate de butyle-co-vinyle-4-pyridine) contenant 10%, 19% et 26% en moles de 4-vinylpyridine, (BM4VP-10), (BM4VP-19), (BM4VP-26) et les copolymères du poly(styrène-co-acrylate du 2-hydroxyethyle) contenant 3%, 9% et 12% en moles d'acrylate du 2-hydroxyethyle, (SHEA-3), (SHEA-9) et (SHEA-12), par voie radicalaire. Leur caractérisation a été effectuée par spectroscopie UV,viscosimétrie et analyse élémentaire.

Avec comme objectifs l'élaboration de matériaux polymères à base de polystyrène connu pour sa rigidité, sa faible résistance aux intempéries et à la chaleur, possédant d'excellentes propriétés électriques, et de polyméthacrylates caractérisés par leur transparence, souplesse, bonne résistance aux intempéries et aux agents chimiques, nous nous sommes intéressés dans une première étape  à l'étude de la miscibilité des mélanges binaires:SHEA-3/PEMA, SHEA 9/PEMA,SHEA-3/BM4VP-10,SHEA-9/BM4VP-10,SHEA-9/BM4VP-19,SHEA-12/BM4VP-26,PEMA/BM4VP-10

et PEMA/BM4VP-19

Dans une seconde étape, nous nous sommes proposés d'étudier la miscibilité des mélanges

ternaires:poly(styrène-co-acrylate du 2-hydroxyethyle) (SHEA)/poly(methacrylate de butyle-co-4-vinylpyridine) (BM4VP)/polymethacrylate d'ethyle (PEMA) [(SHEA-9/BM4VP-10/PEMA) et (SHEA-9/BM4VP-19/PEMA)], utilisant le SHEA-9 comme agent compatibilisant.

La miscibilité de tous les systèmes binaires et ternaires élaborés a été étudiée par analyse enthalpique différentielle (DSC) et par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR). Les interactions susceptibles de se développer entre les constituants des mélanges, ont été étudiées qualitativement par l'apparition de nouveaux pics, l'observation des élargissements et déplacement des bandes de vibrations des groupements fonctionnels mis enjeu (hydroxyles, carbonylés, et pyridines) et quantitativement par le calcul des différentes fractions associées et libres,