Le but de notre travail consiste à traiter et valoriser un rejet contenant des métaux lourds. Les métaux  contenus dans le rejet sont : le cuivre, le nickel, le cadmium et le zinc.

Dans la première partie, ces métaux sont extraits par minéralisation dans un four a micro ondes par de l'acide sulfurique. Afin d'optimiser la minéralisation, nous avons entrepris une étude en faisant varier la concentration de l'acide sulfurique ainsi que le rapport solide liquide. Les résultats obtenus montre que la meilleure valeur de concentration en acide est de 0,5M et que le meilleur rapport solide liquide correspond à 5g/L.

Au cours de cette étude nous avons constaté que les métaux se trouvaient dans une distribution particulière dans les particules du solide. En effet l'analyse de la partie résiduelle du rejet révèle que le cadmium, le métal en  quantité la plus faible, se trouve dans la partie extérieure de la gangue, suivit par  le cuivre, le métal en quantité la plus grande. Le zinc se trouve quant à  lui dans la partie interne de la gangue.

Dans la deuxième partie, nous nous sommes intéressés à  la séparation des métaux par electrodeposition. Afin d'optimiser l'extraction en consommation énergétique, le substrat utilisé pour l'extraction d'un métal est choisit dans le même matériau que le métal extrait. De plus  afin que les temps d'extraction soient les plus courts possibles, la surface de chaque substrat a été adaptée à  la concentration métallique correspondante. Les résultats  ainsi obtenus montrent que les normes de rejet imposées par la législation algériennes sont atteintes au bout d'un temps de 50 minutes.

La dernière partie du travail consiste à  la valorisation des métaux. Les métaux sont utilisés dans divers domaines. Seuls ils sont utilisés dans  le placage afin d'améliorer l'aspect esthétique du support ou alors sous forme d'alliage pour la protection contre la corrosion.