

L’objectif de cette étude est d’établir une description du comportement des
polyéthylènes à basse densité en fluage sous faibles contraintes dans des milieux ambiants,
savonneux et salin. Les matériaux choisis sont le PEBD de Skikda (Algérie) et PEBD -CE
(Communauté Européenne).
Des essais de caractérisation par traction simple (résistance, module d’élasticité) et
des essais de fluage à court et moyen termes, sont effectués.
Les résultats des essais de caractérisation montrent que le polyéthylène de Skikda
semble être plus complaisant que celui de la CE, car il présente une rigidité et des
résistances limites plus faibles que celui de la CE, mais avec une déformation à la rupture
plus grande.
A température ambiante et sous de faibles charges, une description totale des
différents stades de comportement habituellement observés dans un essai de fluage est
impossible à notre stade d’étude. De même, à court et moyen termes, aussi bien le milieu
salin que le milieu savonneux n’ont aucun effet significatif sur le comportement du
polyéthylène à basse densité. Ainsi, les petites différences enregistrées ne sont nullement
dues au milieu d’essai ou à sa concentration, des essais dans de l’eau distillée l’ont
confirmé.




