Ce travail s’inscrit dans une large perspective de recherche relative aux carbure des métaux tant du point

de vue cristallogenèse que du point de vue étude des propriétés physico-chimique .il à pour objet les

conditions de formation du carbure d’aluminium partant de l’alumine ?- Al2O3.

Notre étude a nécessité l’utilisation d’un four spécialement conçu pour être à un dispositif d’introduction et

d’extraction de toute atmosphère gazeuse d’une part et d’autre part conçu également  pour combiné

judicieusement à une unité  diffractométrie de rayons X de sort que tout échantillon préalablement

confectionné sous forme de pastille  puisse être examiné in situ ;autant dire dans des conditions de pression

et de haute température désiré :c’est là que réside l’originalité de cette technique expérimentale .

Lors de nos investigations à la haute température, nous avons utilisé quatre pastille chacune des pastilles

est un mélange Alumine /Graphite  de  composition nominale ?-Al2O3+nC (avec n= 3 pour la première et n=4

,5 pour trois d’entre eux) ont été utilisés pour suivre l’évolution  de la réduction carbothermique du  dioxyde

d’aluminium sous plusieurs traitement thermique et à pression différente : dynamique, CO, He

Notre identification des différentes phases qui se manifeste seulement à la surface des pastilles 2 et 3  ,

nous permet de proposer, pour la formation du carbure « Al4C3 », les processus suivant :

?-Al2O3 (solide)  +   4 ,5C (solide)	½  Al4C3 (solide) +  3  CO (gaz)

?  - Al2O3 (solide) +   4 ,5C(solide)	½  Al4C3(solide)  +   3 CO(gaz)

les expansions thermiques se font, dans les trois cas (des paramètres cristallins a, c et du volume de la

maille élémentaire hexagonale de la phase alumine  ?-A?2O3 ) selon une droite:          Les coefficients de la

dilatation thermique sont :

?a = 6,60  .   10-6  K-1 ;      ?c = 8,19  .  10-6  K-1;        ?v = 21,25 . 10-6  K-1