Résumé :

L'alliage Zr60Ni40 synthétisé par fusion à l'arc, a été trempé à partir de 1000°C et hyper trempé à partir de l'état fondu dans l'azote liquide. La microstructure de l'alliage  Zr60Ni40 hypertrempé et oxydé à 850°C pendant 12 h révèle une ségrégation préférentielle induisant des agglomérats de NiO et ZrO2 distincts, et composés de nanoparticules. Les poudres, de tailles inférieures à 90nm de l'alliage oxydé Zr60Ni40, obtenues par broyage à bille ont été frittées par spark plasma sintering (SPS). Trois pastilles de NiO-ZrO2 ont été réalisées avec différents paramètres de frittage et à des niveaux de température isotherme (1080°C, 1200°C, 1300°C), au-dessus de la température de transition monoclinique-tétragonale (m-t) de ZrO2 (1170°C). Les spectres DRX des échantillons frittés ont révélé une transformation partielle m-t de ZrO2. La fraction de la phase tétragonale, comprise entre 25 et 45%, augmente avec la température du frittage. Une telle stabilisation partielle de la phase tétragonale est attribuée à la présence de NiO dans ZrO2.