Elaboration et Caractérisation de nouveaux semi-conducteurs utilisables dans la photo-production de l’hydrogène**

Présenté par S. Saadi*

Laboratoire de Stockage et de Valorisation des Energies Renouvelables, Faculté de Chimie, U.S.T.H.B. BP 32 ALGER

Résumé


*   Thèse de Doctorat

** Directeur de thèse : A. Bouguelia Professeur

Ce travail a pour objet la synthèse et la caractérisation de nouveaux photo- catalyseurs de type delafossite à savoir : CuLaO2, CuYO2,25 , CuYO2,48  et CuCrO2 monocristal ainsi que de leur application dans la production photo-catalytique de l’hydrogène.


CuLaO2, CuYO2, ont été synthétisés par voie solide. Les super oxydes CuYO2+x ont été obtenus par oxydation de CuYO2. Le monocristal CuCrO2 est préparé par la méthode de flux. La caractérisation de ces matériaux a été réalisée par différentes techniques :


La phase pure des différents échantillons est authentifiée par diffraction X.


L’analyse thermogravimétrique (ATG) a confirmé leur stabilité thermique.


La détermination du taux de cuivre divalent (Cu2+) dans les super-oxydes a été effectuée par dosage iodométrique sous atmosphère inerte.


La mesure de la conductivité électrique  a confirmé la semiconductivité des matériaux et a permis de calculer leur énergie d’activation.


Le pouvoir thermoélectrique , mesuré en fonction de la température dans une large gamme de température a permis de déterminer le type p des matériaux.


Le spectre de réflectance diffuse des différents matériaux étudiés a permis d’évaluer la largeur de la bande interdite (gap).


La voltamétrie cyclique a donné des renseignements importants sur les processus électrochimiques se déroulant à l’interface semi-conducteur/électrolyte.


Les courbes Intensité/Potentiel tracées en absence de lumière et sous illumination ont confirmé le type p des semi-conducteurs.


Le diagramme de Mott-Schottky a donné la valeur du potentiel de la bande plate (Vfb) et a permis de calculer l’épaisseur de la région de charge spatiale (W) ainsi que la densité des porteurs de charges.


La Spectroscopie d’Impédance Electrochimique (SIE) a permis de corréler les propriétés physico-chimiques et a fait apparaître séparément les contributions dues à la résistance et à la diffusion à l’interface des matériaux. 


Toutes ces caractérisations ont permis d’établir les diagrammes énergétiques afin de prédire la photo-décomposition de l’eau en hydrogène.


La photo-production d’hydrogène se fait par décomposition photo-catalytique de l’eau en présence d’une espèce chimique réductrice X2- qui permet de protéger le photo-catalyseur contre la corrosion, dans un réacteur isotherme. Les paramètres influençant la photo-production d’hydrogène ont été optimisés. Les tests photo-catalytiques ont été concluants.

















