Le travail entrepris et axé dans le cadre de la "préparation, caractérisation et étude des propriétés d'adsorption des hydroxydes doubles lamellaires" a porté dans un premier temps sur

la synthèse par coprécipitation à pH constant des hydroxydes doubles lamellaires (HDLs) à base de MgAl et leurs caractérisations par diffraction des rayons X (DRX) et spectroscopie infrarouge (IR).

Dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'adsorption de quelques molécules organiques et inorganiques (Hydrogéno phtalate de potassium, phénol, bichromate de potassium) sur les différents HDLs en solution aqueuse en réacteurs discontinus.

Les résultats obtenus montrent que:

La valeur de la capacité d'adsorption Xm pour les différents composés croit avec l'augmentation de la densité de charge du feuillet. Ainsi, [Mg2AlNO3] avec la plus grande densité de charge a la capacité d'adsorption la plus grande par apport au [Mg3AlNO3].

La capacité d'adsorption dépend de la nature de l'anion interfoliaire de départ.Les phases [Mg2AlNO3] ont la plus grande capacité d'adsorption relativement aux phases [Mg2AlCl] car les échanges se font plus facilement à partir des phases contenant des anions nitrate intercalés qu'à partir des phases contenant des anions chlorure intercalés.

La capacité d'adsorption pour les différents composés organiques et inorganiques sur les HDLs est en général liée à la nature des composés adsorbés. L'adsorption du Hydrogéno phtalate de potassium et du bichromate de potassium (molécules chargées) est comparativement plus importante que le phénol molécule neutre.