Nous avons utilisé la technique de diffractométrie des rayons X aux hautes températures pour suivre, l'oxycarburation du titane métallique à chaud.

Nous avons constaté que lors des traitements thermiques sous vide dynamique il se produit tour à tour

- Un comportement isotrope et une dilatation pratiquement linéaire des paramètres cristallins  de la maille hexagonale du titane métallique  entre 293  et  883 K : cela prouve la constance de sa composition.

- Une brusque expansion de chacun  de ces  paramètres cristallins entre

1063 et 1173K qui correspond au début de la formation de                        l'oxycarbure.

- Une stabilisation de la taille de maille du métal entre 1273 et 1473K qui résulte d'un compromis entre son expansion thermique et sa contraction avec l'accroissement du nombre de lacunes.

IL s'est manifesté également une  phase oxycarbure   dans nos conditions  expérimentales, nous lui attribuons les compositions suivantes :

-Ti C0.53 O0.47 pour l'oxycarbure trempé depuis 1830K.

-Ti C0.46 O0.54 pour l'oxycarbure trempé depuis 1170K.

-TiC0.2O0.5 0.3 pour la phase de paramètre  a =0.4251nm.

-TiC0.52O0.18 0.3 pour la phase de paramètre  a =0.4302nm.