Dans le cadre de ce travail nous nous sommes intéressés, dans une première étape, à l'étude de cette paire de polymère après introduction de groupements acides au sein des chaînes du polystyrène formant ainsi des systèmes copolymère-homopolymère de type (AxB1-.x / C), représentés par les mélanges suivants:

    - Poly(Styrène-co-paracarboxystyrène) / Poly(Méthacrylate d'isobutyle)

    - Poly(Styrène-co-Acide cinnamique) / Poly(Méthacrylate d'isobutyle)

La seconde étape porte sur l'étude des systèmes copolymère-copolymère de type (AXB1-X/ CyD1-y), représentés par les mélanges suivants:

- Poly(Styrène-co-paracarboxystyrène) / poly(Méthacrylate d'isobutyle-co-Méthacrylate du 2-[N,N diméthylamino] éthyle)

- Poly(Styrène-co-paracarboxystyrène) / poly(Méthacrylate d'isobutyle-co-4-vinylpyiïdine)

- PoIy(Styrène-co-Acide cinnamique) / poly(Méthacrylate d'isobutyle-co-Méthacrylate du 2-[N,N diméthylamino] éthyle)

- Poly(Styrène-co-Acide cinnamique) / poly(Méthacrylate d'isobutyle-co- 4-vinylpyridine)

Ces modifications ont été effectuées par copolymérisation radicalaire à des taux de comotifs

bien déterminés.

Tous les systèmes élaborés ont été analysés à partir des températures de transition vitreuse déterminées par analyse euthalpique différentielle (DSC) et chromatographie en phase gazeuse inverse (CPGI).

Les interactions spécifiques à l'origine de la miscibilité des différents systèmes ont été mises en évidence en utilisant les approches de Kwei[85] et de Schneider[86-87]

La chromatographie en phase gazeuse inverse sous sa forme gaz-liquide, nous a permis de quantifier ces interactions spécifiques en déterminant les paramètres d'interactions polymère-polymère X puissance APP indice 23 en utilisant diverses molécules sondes.

Les interactions entre les constituants des mélanges ont été examinées par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier.