  Les objectifs de ce travail ont été focalisés sur l'étude de trois  polymères ayant des caractéristiques physico-thermiques
 différentes, notamment la température de transition vitreuse.
  Des mesures de courants thermiquement stimulés (CTS) effectuées sur du Poly (chlorure de vinyle)PVC, auquel un
 stabilisant nouveau à base de Calcium et de Zinc a été  rajouté, ont révélé l'existence de deux modes de relaxation
 au-delà de 0°C. Le premier situé à TM1=90°C, a été attribué à la manifestation diélectrique de la transition vitreuse. Quant
 au second, il se situe à la température TM2=133°C  et a été associé à la transition liquide-liquide. Un intérêt particulier a 
été réservé à l'influence de ce stabilisant sur le premier  mode de relaxation. Les spectres  CTS ont alors été enregistrés,
 et ont révélé une indépendance des positions de leurs maximums vis-à-vis du taux de stabilisant rajouté au matériau de
 base. Par contre, leurs intensités maximales varient suivant une loi gaussienne avec un maximum  aux environs de  8%  de
 stabilisant. Au travers de l'étude de la structure fine des spectres obtenus, nous avons mis en évidence un phénomène de
 compensation à la même température Tc=105°C, traduisant l'existence d'un ordre local dans la phase amorphe du 
matériau. Aussi, par le calcul des paramètres diélectriques à basse fréquence (10-3-10-4Hz), nous avons constaté une
 augmentation des pertes diélectriques en fonction du taux de stabilisant.
  Une description du polyéthylène terephtalate semi cristallin (PET), et son concurrent potentiel le polyéthylène naphtalate
 semi cristallin (PEN) par le modèle à trois phases, a été faite par Analyse Enthalpique Différentielle (AED). Une
 quantification des taux des phases amorphes mobile  et rigide   présentes dans les deux matériaux a pu être faite. La
 fraction rigide dans la phase amorphe du PEN est plus importante que celle trouvée dans le PET: ceci est probablement
 dû au groupe naphtalène présent dans le matériau.
  Le phénomène de vieillissement physique, induit par différentes vitesses de refroidissement ou par différents recuits
 vitreux, se manifeste dans les thermogrammes d'AED, par un pic endothermique de plus en plus prononcé, lorsque la 
durée du recuit augmente, ou bien lorsque la vitesse de refroidissement diminue. 
  A travers l'exploitation des différents thermogrammes d'AED enregistrés, nous avons pu mettre en lumière l'effet de la
 rigidité moléculaire sur la relaxation enthalpique des polymères. 


