Ce travail porte sur l'étude de la synthèse de polymères à base de monomères industriels, notamment le méthacrylate de méthyle, en utilisant comme initiateur un nouveau complexe de nickel, en l'occurrence le Ni(II)?-benzoinoxime.Une étude préliminaire a été menée sur la polymérisation de quelques monomères d'importance industrielle à température ambiante. Les résultats obtenus ont permis de mettre en évidence l'aptitude du complexe de nickel à initier la polymérisation de tous les monomères sélectionnés d'une part et de révéler que le méthacrylate de méthyle est le meilleur candidat pour cette étude d'autre part.

Dans une première partie, l'étude porte exclusivement sur la réactivité du complexe vis-à-vis de l'homopolymérisation du méthacrylate de méthyle. A cet effet, nous avons examiné l'influence du procédé de synthèse en masse puis en solution dans des solvants de polarités différentes. Il s'est avéré qu'une meilleure activité du complexe est acquise en présence de solvant peu polaire. Nous avons également mis en évidence l'effet de l'apport thermique sur l'activité du complexe à travers des études cinétiques de polymérisation. Les résultats obtenus ont permis d'estimer les paramètres cinétiques.D'autre part, la caractérisation des polymères obtenus par différentes techniques d'analyse usuelles conjointement avec l'étude statistique des distributions des chaînes selon le modèle de Bernoulli, ont révélé que la réaction de polymérisation obéit à un processus radicalaire libre.Nous avons complété cette partie par l'étude de l'influence des paramètres expérimentaux suivants : concentration en amorceur et monomère ainsi que la présence d'additif.

Dans la seconde partie, l'étude porte sur l'aspect mécanistique de la réaction de polymérisation. Nous avons examiné l'effet de l'évolution de l'âge du complexe sur son activité envers la réaction de polymérisation ainsi que sur les caractéristiques des polymères produits. Cette partie de l'étude nous a permis de mettre en évidence la corrélation entre les réactions d'échanges électroniques ligand-métal central du complexe et l'évolution de son activité dans le temps. Par conséquent, nous avons élucidé le processus d'initiation de la polymérisation induit par le complexe, en mettant l'accent sur la nature de l'espèce radicalaire initiatrice générée. Un mécanisme de polymérisation a été proposé. En troisième partie, l'étude a permis d'examiner l'activité du complexe vis-à-vis des réactions de copolymérisation de deux systèmes de monomères, à savoir le Méthacrylate de méthyle/ Benzalacétone (PMMBA) et le Méthacrylate de méthyle/4-Vinylpiridine (PMM4VP).

Les copolymères ainsi obtenus, notamment (PMM4VP), ont été caractérisés par les diverses méthodes d'analyses : FTIR, UV, RMN de 1H et 13C, GPC, viscosimétrie, DSC et ATG.