Ce travail s'inscrit dans une large perspective de recherche relative aux nitrures des metaux tant de vue cristallogenese que du point de vue etude des proprietes physico-chimique. Il a pour objet les conditions de formation du nitrure d'aluminium partant de l'alumine Al2O3 .
Notre etude a necessite l'utilisation d'un four specialement concu pour etre a un dispositif d'introduction et d'extraction de toute atmosphere gazeuse d'une part et d'autre part concu egalement pour combine judicieusement a une unite diffractometrique de rayons X de sorte que tout echantillon prealablement confectionne sous forme de pastille puisse etre examine in situ ; autant dire dans des conditions de pression et de haute temperature desire: c'est la que reside l'originalite de cette technique experimentale.
Lors de nos investigations aux hautes temperatures, nous avons utilise deux pastilles: l'une ne contient que de l'alumine Al2O3 tondis que la seconde est un melange Alumine/Graphite de composition nominale ( Al2O3 + 3C).
Chacune des pastilles a subit plusieurs traitements thermiques sous flux constant d'azote. Ces traitements sont des paliers de temperatures durant lesquels sont regulierement enregistres des diffractogrammes de poudre. du point
Notre identification des differentes phases qui se sont manifestees a la surface des echantillons, nous permet de proposer, pour la formation du nitrure "AlN" les processus suivant :
Al2O3 (solide) + N2 (solide) 2AlN (solide) + 3/2 O2 (gaz) (1 pastille)
 Al2O3 (solide) + 3C (solide) + N2 (gaz) 2AlN (solide) + 3CO (gaz) (2‹ pastille)
Si la premiere reaction s'est revelee incomplete, la seconde par contre est totale.
Par ailleurs nous avons calcule, puis affine par moindres carres les parametres cristallins de la maille hexagonale du mononitrure d'aluminium  AlN a differentes temperatures comprises 293K et 2278K.
Nous avons deduit une expansion thermique pratiquement lineaire pour la maille de l'alumine- avec comme coefficients d'expansion thermiques lineaires les valeurs suivantes pour les vecteurs de base a et c ainsi que pour le volume de maille
a = 2,56 x10-5 K-1 c = 9,50 x 10-8 K-1v = 5,86x10-5 K-1
Nous avons deduit aussi une expansion thermique pratiquement lineaire pour la maille de ce mononitrure avec comme coefficients d'expansion thermiques lineaires les valeurs suivantes pour les vecteurs de base a et c ainsi que pour le volume de maille :
a = 7,03 x10-6 K-1= 5,96 x 10-6 K-1= 20,69 x10-6 K-1
