Résumé :

La poudre de marbre et la cendre sont à l'origine des déchets industriels. Ils ont été utilisés à leurs états initiaux. La poudre de marbre contient 30℅ des grains de dimensions  inférieures à 80µm de surface spécifique de 3230 cm2/g introduite comme filler, et 70℅ des grains de dimension entre 80 µm et 2 mm sert a substituer le sable. Plusieurs variantes de béton ont été étudiées avec les dosages de 0℅ (béton témoin), 5℅, 10℅ et 15℅ en poudre de marbre. La cendre a été utilisée à des taux de 3℅ et 4.5℅.

Dans leurs états bruts, la poudre de marbre et la cendre n'ont pas apporté d'améliorations significatives à la résistance mécanique à la compression. Cependant la résistance à la traction a été sensiblement améliorée par poudre de marbre. La cendre a eu un effet notable vis-à-vis de la pénétration des ions chlorures.

..