Les matériaux hybrides associant des sous réseaux organiques et inorganiques possèdent des propriétés remarquables induites par les caractéristiques structurales dues au type d'assemblages et aux diverses dimensionnalités.
Le défi majeur, actuellement, est l'élaboration de complexes supramoléculaires construits à partir de blocs unitaires ou nanomètres dont l'assemblage, contrôlé lors de la synthèse, peut mener à des matériaux multifonctionnels. Parmi ceux-ci, dans les complexes à base de dicarboxylates, le ligand oxalate est un candidat de choix, par ses propriétés chélatantes, pontantes, et sa relative flexibilité.
Dans le cadre des investigations menées actuellement au laboratoire sur les dicarboxylates de métaux de transition, alcalino-terreux et de terres rares, il nous a paru intéressant d'élargir ce travail aux métaux alcalins et aux éléments IIIb ou IIId, associés aux ligands usuels issu de l'acide oxalique.Le but de ce travail est en premier lieu, la maîtrise des conditions de cristallogenèse de monocristaux à base d'oxalate, difficiles à obtenir, du fait de leur hygroscopicité.En nous intéressant à la série de complexes de formule A3M(C2O4)3-xFx (A = Rb, Cs, NH4+ ; M = Cr, Al, In) et par la mise en œuvre de nouvelles méthodes de croissance cristalline, nous avons obtenus des résultats concluants et non escomptés, pour trois composés. Ceux-ci ont été étudiés par DRX sur poudres, et sur monocristal, spectrophotométrie IR, ATG/ATD. 
RbHC2O4, déjà signalé antérieurement, a été résolu de manière plus satisfaisante (R = 0,0316 au lieu de R = 0,0640). Il est polymérique, appartient au groupe spatial P21/c. le métal entouré de 5 ligands tous pontants dont 2 bidentates et trois monodentates, est au centre d'un antiprisme trigonal monocappé déformé.
H3O(H2C2O4)(HC2O4)(H2O)2 est un composé inédit, isotype de Rb(H2C2O4)(HC2O4)(H2O)2. De groupe spatial P-1, son unité asymétrique est identique à son groupement formulaire. Le cation est entouré de 9 atomes d'oxygène dont 4, proviennent de 3 ligands monoprotonés respectueusement bidentate et monodentates et de 3 molécules d'acides monodentates. Deux molécules de H2O complètent l'environnement.Dans la structure polymérique, les polyèdres isolés sont reliés par l'intermédiaire des ligands impliqués dans un réseau de liaisons hydrogène.    
