Les propriétés catalytiques de nos solides ont été déterminées à pression atmosphérique en hydrogénation de deux molécules modèles : le 2-pentylnon-2-énal, en régime dynamique et le cinnamaldéhyde en phases gazeuse et liquide, en présence de catalyseurs à base de nickel et de cuivre supportés. L'intérêt de ces deux réactions d'hydrogénation est de réduire le groupement C=O en présence de la conjugaison de la double liaison C=C. La problématique est qu'en présence des catalyseurs métalliques la double liaison C=C est systématiquement réduite pour donner principalement l'aldéhyde saturé.Les supports utilisés sont ZnO (CRAM), ZnO (V. M.), CeO2 LSA, CeO2 HSA, La2 (CO3)3, MnCO3, TiO2, CLonza,  CL2S, ZrO2, MnO. L'imprégnation et la coprécipitation sont deux techniques utilisées pour la préparation des catalyseurs. Des catalyseurs industriels  " E 106 P ", " ICI ", " HARSHAW  E106 T " ont été également testés.

Les différents matériaux ont été caractérisés par Thermo réduction Programmée (TPR), Microscopie Electronique à Transmission (MET), Energy dispersive Spectrocopy rayon X (EDX) et leur aire  spécifique a été mesurée par la méthode BET.Testés dans les deux réactions modèles, 2-pentylnon-2-énal et  cinnamaldéhyde, les catalyseurs à base de nickel sont plus actifs que ceux à base de cuivre et leur activité dépend fortement du support. On note l'absence totale de la formation de l'alcool insaturé pour l'ensemble des échantillons étudiés en  hydrogénation du 2-pentylnon-2-énal.  Les résultats obtenus confirment les propriétés hydrogénantes du nickel en hydrogénation du cinnamaldéhyde, les catalyseurs au cuivre non modifié sont très peu actifs mais sélectifs en alcool cinnamique en particulier pour le catalyseur Cu/ZrO2. L'ajout des éléments,  chrome, baryum et zirconium au Cu/ support a un effet important sur l'activité et la sélectivité en alcool cinnamique.Le catalyseur " E 106 P" testé en hydrogénation du 2-pentylnon-2-énal  révèle que ce dernier est stable, sélectif  en aldéhyde saturé avec 70% de sélectivité mais peu actif. Les deux catalyseurs " ICI " et " HARSHAW : E106 T " testés en hydrogénation du cinnamaldéhyde présentent une grande activité catalytique, une sélectivité notable en hydrocinnmaldéhyde (80% et 65% respectivement) et une sélectivité peu appréciable en alcool cinnamique.